Исследование свойств бетонных смесей и бетонов на основе

мелкозернистых минеральных отходов горного производства

М.Д. Бутакова, Ф.А. Зырянов (ФГБОУ ВПО«ЮУрГУ» (НИУ)), г. Челябинск

Технология бетона постоянно развивается в различных направлениях, приводящих к снижению материальной себестоимости продукции или к улучшению строительно-технических свойств готового продукта. Решение вопросов по улучшению строительно-технических свойств бетонов путем модифицирования структуры цементного камня будет во все времена являться приоритетным направлением развития материаловедения. Немаловажным фактором является и решение вопросов по снижению материальной себестоимости готового продукта, так как рынок потребления данного продукта является очень обширным и требует значительных материальных затрат, в частности затраты на инертные материалы – заполнители. С учетом постоянно растущего объема производства бетона, особенно в период сезонного спроса, нередко возникает дефицит пользующихся спросом наполнителей - природного щебня и песка. При детальном рассмотрении рынка инертных материалов в городе Челябинске выявляется дефицит высококачественного природного песка. Данный дефицит обусловлен высокой выработкой существующих месторождений и малым количеством вновь вводимых месторождений песка.

Все вышеизложенные аспекты определили направление предлагаемой научно-исследовательской работы по разработке составов бетонных смесей с использованием отходов производства горнодобывающих компаний. В частности в работе рассмотрены возможности и перспективны развития использования отсевов дробления щебня в технологии бетонов.

Исследования выполнены в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы». Было проведено исследование свойств бетонов на основе мелкозернистых минеральных отходов горного производства, предназначенных для производства цементно-бетонных дорожных покрытий.

В качестве перспективы развития широкого внедрения отсевов дробления щебня в технологию бетонов является его модифицирование: как по гранулометрии, так и по форме зерна. Под модифицированием гранулометрии понимается  изменение фракционного состава с целью снижения пустотности и содержания пылевидной фракции (менее 0,16 мм). Модифицирование формы подразумевает преимущественно перевод зерен лещадной формы в кубовидную, которая также позволит снизить пустотность отсева и тем самым снизить расход портландцемента.

Почему же выбраны данные направления модифицирования отсевов дробления – ответы достаточно просты:

1. Большинство отсевов дробления по гранулометрическому составу и содержанию пылевидной фракции не стабильны во времени и это отрицательно сказывается на конкурентоспособности отсева;

2. Значительное количество отсевов дробления образуется при дроблении горной породы на щековых дробилках, работа которых характеризуется высоким количеством выхода лещадных зерен в готовом продукте. Как известно, лещадные частицы снижает прочностные характеристики бетона и требует большего количества портландцемента для обеспечения необходимых показателей по удобоукладываемости бетонных смесей.

Для оценки возможных перспектив комплексного модифицирования отсева, авторами были разработаны и оценены составы и свойства бетонных смесей и бетонов с использованием следующих материалов:

 природный кварцевый песок;

 рядовой отсев дробления;

 фракционированный отсев дробления;

 модифицированный по форме зерна фракционированный отсев дробления (далее: модифицированный фракционированный песок).

Основные характеристики анализируемых материалов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Строительно-технические свойства мелкого заполнителя

| Показатель |  | Наименование мелкого заполнителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Песок природный | Рядовой отсев | Фракционированный отсев | Модифицированный фракционированный отсев |
| Частные остатки на ситах, мм | 2,5 | 8,5 | 28,5 | 22,2 | 22,2 |
|  | 1,25 | 16,0 | 24,5 | 19,1 | 19,1 |
|  | 0,63 | 10,5 | 9,0 | 25,3 | 25,3 |
|  | 0,315 | 25,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | 0,16 | 34,0 | 11,5 | 21,4 | 21,4 |
|  | >0,16 | 6,0 | 14,0 | 0 | 0 |
| Модуль крупности |  | 2,2 | 3,0 | 3,1 | 3,1 |
| Насыпная плотность, кг/м3 |  | 1430 | 1480 | 1430 | 1480 |
| Пустотность, % |  | 46,1 | 46,2 | 48,0 | 46,2 |
| Водопотребность, % |  | 6,4 | 11,1 | 9,2 | 7,3 |

Необходимо отметить следующее: предложенные гранулометрические составы фракционированного и модифицированного фракционированного отсева дробления были разработаны на ранних стадиях исследования, результаты которых представлены в работах [1, 2]. Данные гранулометрические составы позволяют использовать все фракции, то есть получаемый мелкий заполнитель является полифракционным. Это обеспечивает наиболее полную утилизацию отходов производства горных предприятий.

Проанализировав свойства всех заполнителей представленных в таблице 1 можно сделать следующие выводы:

1. Фракционированный отсев дробления обладает меньшей насыпной плотностью по сравнению с рядовым отсевом. Хотя, ранее полученные результаты [1, 2] показали, что фракционированный отсев позволяет получить максимально возможную упаковку зерен и максимально возможную насыпную плотность.

Снижение насыпной плотности фракционированного отсева связанно с высоким содержанием фракции 0,16…0,315 мм и отсутствием фракции менее 0,16 мм, в то время как в рядовом отсеве дробления фракция менее 0,16 мм заполняет пространство между крупными и мелкими фракциями. За счет этого увеличивается насыпная плотность и снижается пустотность материала.

2 Модифицирование формы зерна позволяет повысить насыпную плотность и снизить пустотность материала. Данный эффект достигается за счет снижения содержания лещадных зерен, которые не дают, в отличие от зерен кубической формы, максимально плотной упаковки.

3 Водопотребность анализируемых заполнителей изменяется достаточно в широких пределах. Причем, обеспыливание отсева дробления с одновременным его модифицированием по форме зерна приводит к снижению водопотребности.

При разработке составов бетонов на анализируемых заполнителях использовалась стандартная методика подбора составов бетонных смесей. Используемые материалы: портландцемент ПЦ 400 Д20 ОАО «Лафарж цемент» г. Коркино, щебень гранодиоритовый кубовидный фракции 5…20 мм, мелкий заполнитель (природный песок, рядовой отсев, фракционированный отсев, модифицированный фракционированный отсев) и вода.

Разработанные составы бетонных смесей, их свойства, а также свойства бетонов приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 – Свойства бетонных смесей и бетонов с В/Ц 0,6

| Показатель |  | Наименование мелкого заполнителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Песок природный | Рядовой отсев | Фракциони-рованный отсев | Модифицированный фракционированный отсев |
| Состав | ПЦ 400 Д20 | 310 | 363 | 331 | 319 |
|  | Мелкий заполнитель | 708 | 714 | 711 | 703 |
|  | Крупный заполнитель | 1136 | 1066 | 1109 | 1147 |
|  | Вода | 186 | 217 | 199 | 191 |
| Подвижность бетонной смеси, см |  | 13 | 11 | 10 | 12 |
| Плотность бетонной смеси |  | 2340 | 2360 | 2350 | 2360 |
| Сохраняемость бетонной смеси в пределах марки, мин |  | 30 | 20 | 30 | 40 |
| Предел прочности при сжатии в возрасте 3 сут, МПа |  | 7,6 | 10,0 | 11,5 | 13,7 |
| Плотность бетона в 3 сут, кг/м3 |  | 2330 | 2335 | 2340 | 2345 |
| Предел прочности при сжатии в возрасте 28 сут, МПа |  | 30,8 | 25,9 | 28,3 | 31,7 |
| Плотность бетона в 28 сут, кг/м3 |  | 2290 | 2330 | 2330 | 2335 |

По результатам исследований, приведенных в таблицах 2 и 3 можно сделать следующие выводы:

1. Предел прочности бетона на отсеве дробления в возрасте 3 суток выше, чем предел прочности бетона на природном песке. Данный результат связан в первую очередь с тем, что поверхность зерна природного песка преимущественно окатанная, в то время как поверхность зерна отсева дробления неровная и шероховатая, что позволяет обеспечить более высокую адгезию цементного камня к зерну отсева, и повышает прочность контактной зоны.

2. Чем чище отсев дробления от пылеватой фракции, тем выше прочность на ранних и поздних стадиях твердения бетона. Это объясняется наличием слабой контактной зоны в бетоне из-за плохого сцепления заполнителя с цементным камнем.

3. Набольшей прочностью в марочном возрасте обладают бетоны, изготовленные на модифицированном фракционированном отсеве. Относительное снижение прочности бетонов, изготовленных с использованием рядового и фракционированного отсевов связанно с наличием лещадных малопрочных зерен в их составе, с высоким содержанием пылеватой фракции, а так же с повышенным расходом портландцемента. Повышенный расход портландцемента приводит к появлению усадочных деформаций, а в цементном камне таких бетонов будет проходить диструкция.

4. Плотность бетонов с уменьшением пустотности заполнителя будет увеличиваться, особенно в бетонах, где в заполнителях отсутствуют пылевидная фракция и лещадные зерна. Это объясняется плотной упаковкой зерен заполнителя.

Таблица 3 – Свойства бетонных смесей и бетонов с В/Ц 0,4

| Показатель |  | Наименование мелкого заполнителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Песок природный | Рядовой отсев | Фракциони-рованный отсев | Модифицированный фракционированный отсев |
| Расход | ПЦ 400 Д20 | 495 | 607 | 560 | 502 |
|  | Мелкий заполнитель | 641 | 602 | 626 | 654 |
|  | Крупный заполнитель | 1136 | 1049 | 1075 | 1133 |
|  | Вода | 198 | 242 | 224 | 201 |
| Подвижность бетонной смеси, см |  | 12 | 10 | 12 | 13 |
| Плотность бетонной смеси |  | 2475 | 2500 | 2485 | 2490 |
| Сохраняемость бетонной смеси в пределах марки, мин |  | 20 | 15 | 30 | 30 |
| Предел прочности при сжатии в возрасте 3 суток, МПа |  | 17,2 | 17,5 | 18,9 | 20,6 |
| Плотность бетона в 3 суток, кг/м3 |  | 2440 | 2450 | 2445 | 2465 |
| Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток, МПа |  | 50,4 | 44,4 | 51,3 | 54,8 |
| Плотность бетона в 28 суток, кг/м3 |  | 2420 | 2445 | 2440 | 2455 |

5. Расход портландцемента в бетонных смесях при использовании рядового отсева дробления выше на 17,6% и 22,6% по отношению к расходу цемента для состава, разработанного на природном песке, и на 13,7% и 20,9% выше по отношению к расходу цемента для состава, разработанного на модифицированном фракционированном отсеве дробления. Это объясняется наличием пылевидной фракции в рядовом отсеве дробления, которая при обволакивании зерен «оттягивает» на себя часть вяжущего в равноподвижных бетонных смесях.

6. Сохраняемость бетонных смесей тем выше, чем меньше в мелком заполнителе содержание пыли и зерен пластинчатой формы. Высокое содержание пыли в рядовом отсеве и мелких отмучиваемых частиц в природном песке приводит к раннему структурированию бетонной смеси, а, следовательно, и к уменьшению ее сохраняемости.

Заключение.

Результаты проведенных исследований показали возможность и перспективы использования отходов производства горнодобывающих компаний с целью их модифицирования для получения бетонов с заданными строительно-техническими показателями при их минимальной себестоимости.

Литература:

1.Зырянов Ф.А., Бутакова М.Д., Трофимов Б.Я. Влияние гранулометрического состава отсева дробления щебня на свойства бетонной смеси и бетона // Сборник статей международной конференции. Ростов-на-Дону – 2006.  с. 68-75.

2.Бутакова М.Д., Зырянов Ф.А. Исследование влияние зернового состава отсевов дробления скальных пород на прочность бетонов // Межвузовский сборник научных трудов «Строительные материалы и изделия». Магнитогорск: МГТУ, 2007. – с. 146 - 152