Прессованные цементно-минеральные композиты

для дорожного строительства

С.Н. Курилова

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на Дону

Аннотация: Представлена характеристика прессованных мелкоштучных дорожных изделий.  Рассмотрено влияние рецептурных и технологических факторов на свойства изделий.  Определены рациональные параметры исследуемых факторов. Подтверждено получение прессованных композитов для дорожного строительства с необходимыми эксплуатационными свойствами.

Ключевые слова: цемент, заполнитель, вода, прессование, давление, твердение, плотность, прочность, водопоглощение.

Прессованные мелкоштучные дорожные изделия, например, тротуарная плитка, брусчатка, бортовой камень, в соответствии с нормативными требованиями [ГОСТ 17608-91] должны иметь класс по прочности на сжатие от  В22,5 до В30, класс по прочности на изгиб от Btb3,2 до Btb4,4, истираемость на более 0,5- 0,9 г/см2, марку по морозостойкости не менее F200 и водопоглощение по массе не более 6%. Большое значение придается качеству изделий, а именно сохранению их четких граней и ребер и целостности.

Прессованные изделия для дорожного строительства являются многокомпонентными системами, состоящими из вяжущего вещества, одного или нескольких минеральных заполнителей песчаных фракций и небольшого количества воды. Для прессованных дорожных изделий необходимо использовать бездобавочный портландцемент марки М 500, а в качестве заполнителей мелкий кварцевый песок и отходы от дробления прочных горных пород, например гранита, сиенита, песчаника, известняка и др. [1, 2]. Водоцементное отношение формовочных смесей для таких изделий должно быть не более 0,4. Смеси засыпают в матрицу пресса и уплотняют под давлением 20-40 МПа и более [3]. Сразу после прессования изделия обладают необходимой распалубочной прочностью не менее 0,8 МПа для извлечения из матрицы и дальнейшего транспортирования на пост тепловлажностной обработки или естественного твердения.

Актуальной задачей в области прессованных мелкоштучных изделий для дорожного строительства является обеспечение нормативных свойств изделий, изготавливаемых на основе местного сырья и отходов промышленности.

Решение поставленной задачи возможно при правильном назначении рецептурно-технологических факторов в процессе изготовления изделий.

К рецептурным факторам относятся расход цемента, воды и минеральных заполнителей, а также зерновой состав смеси минерального заполнителя. К технологическим факторам относятся физико-механические свойства цемента и заполнителей, давление уплотнения формовочных смесей и условия твердения изделий.

Большую роль в формировании структуры изделий играют такие факторы, как активность и количество цемента, зерновой состав и количество минеральных заполнителей, зерновой состав смеси минерального заполнителя, количество воды, давление прессования и условия твердения. Чтобы управлять структурообразованием изделий, необходимо сначала оценить свойства исходных компонентов, подобрать удовлетворительный зерновой состав смеси минерального заполнителя, правильно назначить дозировку компонентов, назначить рациональное давление прессования и выбрать благоприятные параметры твердения изделий [4, 5].

Наиболее важным фактором в структурообразовании прессованных дорожных изделий является зерновой состав минерального заполнителя [6]. В результате ряда исследований был определен рекомендуемый зерновой состав смеси минерального заполнителя, в котором содержание фракции 1,25 - 5 мм – 5 - 8%, фракции 0,315 - 1,25 мм – 47 - 50% и фракции  менее 0,315 мм – 32 - 35%. Обеспечение этого зернового состава позволяет получать дорожные изделия  с нормируемыми эксплуатационными свойствами. О важности обеспечения рекомендуемого зернового состава смеси минерального заполнителя для прессованных мелкоштучных дорожных изделий свидетельствуют результаты эксперимента, в котором анализировались два состава: исходный состав (I) с неудовлетворительным зерновым составом минерального заполнителя и состав  с рекомендуемым зерновым составом (II) смеси минерального заполнителя (таблица №1). В исходном составе минеральный заполнитель был представлен отсевом сиенита в количестве 70% от массы минеральных компонентов. В составе с рекомендуемым зерновым составом (II) минеральный заполнитель также составлял 70% от массы минеральных компонентов, но был представлен смесью отсева сиенита в количестве 82% от смеси минерального заполнителя и очень мелкого кварцевого песка в количестве 18% от смеси минерального заполнителя. Расход портландцемента в обоих составах составлял 30% от массы минеральных компонентов, а расход воды  был 5% от массы сухих компонентов.  Прессование образцов-цилиндров диаметром и высотой 0,07 м проходило при давлении 40 МПа. Образцы твердели в условиях тепловлажностной обработки (ТВО) по режиму (2+6+2) ч при температуре изотермической выдержки (85±2) 0С, а затем хранились 27 суток в естественных условиях.

Таблица № 1

Составы прессованных дорожных изделий

| № п/п | Название состава (маркировка) | Наименование компонента | Расход компонента, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исходный состав (I) | Цемент | 30 |
|  |  | Отсев | 70 |
|  |  | Вода | 5 |
| 2 | С рекомендуемым зерновым составом (II) | Цемент | 30 |
|  |  | Отсев | 70 | 82 |
|  |  | Песок |  | 18 |
|  |  | Вода | 5 |

Обогащение зернового состава отсева сиенита очень мелким кварцевым песком и обеспечение рекомендованного зернового состава минерального заполнителя  позволило увеличить распалубочную прочность, прочность при сжатии, прочность на растяжение при раскалывании и снизить водопоглощение по массе затвердевших дорожных изделий (таблица №2).

Таблица № 2

Физико-механические свойства затвердевших дорожных изделий

| № п/п | Название состава (маркировка) | Распалу-бочная прочность, Rc, МПа | Прочность при сжатии, Rв, МПа, | Прочность на растяжение при раскалы-вании, Rtt, МПа | Водо-поглоще-ние по массе, Wм, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исходный состав (I) | 1,77 | 37,2 | 2,93 | 6,0 |
| 2 | С рекомендуемым зерновым составом (II) | 1,90 | 49,3 | 3,12 | 5,8 |

Таким образом, назначение рекомендуемого зернового состава смеси минеральных заполнителей в прессованных мелкоштучных  дорожных изделиях позволяет улучшить их свойства и обеспечить соответствие нормируемым свойствам.

Вторым по важности рецептурным фактором, который влияет на структурообразование и свойства прессованных мелкоштучных дорожных изделий является расход воды в формовочной смеси [7]. Влияние этого фактора рассмотрим на примере изделий, состоящих из портландцемента М 400, отсева от дробления сиенита,  мелкого песка и воды. Зерновой состав смеси минерального заполнителя отсева сиенита и песка соответствовал рекомендованному зерновому составу для прессованных дорожных изделий. Содержание цемента в изделиях составляло 25% от массы минеральных компонентов, а расход воды варьировался от 3 до 13% от массы сухих компонентов с шагом 2,5%. Прессование изделий осуществлялось при давлении 40 МПа (таблица №3). Изделия твердели в условиях тепловлажностной обработки по режиму (2+6+2) ч при температуре изотермической выдержки (85±2) 0С.

Таблица № 3

Влияние расхода воды на свойства прессованных дорожных изделий

| № п/п | Расход воды, % | Средняя плотность свежеотформованных изделий, ρ0 , кг/м3 | Распалубочная прочность свежеотформованных изделий, Rс, МПа | Средняя плотность изделий после ТВО, ρ 0 , кг/м3 | Прочность изделий на сжатие после ТВО, Rсж ТВО, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2160 | 1,37 | 2173 | 29,4 |
| 2 | 5,5 | 2175 | 1,46 | 2193 | 46,7 |
| 3 | 8 | 2270 | 1,08 | 2260 | 66,2 |
| 4 | 10,5 | 2280 | 0,93 | 2250 | 55,2 |
| 5 | 13 | 2273 | 0,88 | 2246 | 54,4 |

Анализ представленных результатов показывает характерную особенность прессованных мелкоштучных дорожных изделий, которая заключается в наличии двух оптимумов водосодержания: одного для распалубочной прочности свежеотформованных изделий, а другого для прочности затвердевших изделий. В данном эксперименте максимальная распалубочная прочность изделий составляет 1,46 МПа при расходе воды 5,5%, а максимальная прочность на сжатие после тепловлажностной обработки (ТВО) - 66,2 МПа при расходе воды 8%. Отклонение от каждого из оптимумов в расходе воды  приводит к существенному снижению прочности.

Распалубочная прочность свежеотформованных изделий с увеличением  расхода воды сначала растет и при оптимальном водосодержании 5,5% достигает прочности 1,46 МПа (таблица №3).  Это объясняется проявлением «стягивающего» эффекта капиллярных сил, наблюдаемого при низких водосодержаниях, [7] и сближением частиц материала с повышением его плотности и прочности. Увеличение расхода воды выше оптимального значения приводит к снижению распалубочной прочности прессованных изделий. Это объясняется проявлением «расклинивающего» эффекта капиллярных сил, наблюдаемого при утолщении водных оболочек, [7] удалением частиц материала друг от друга и разуплотнением системы. Также при расходе воды выше оптимального значения начинает проявляться роль защемленного воздуха. Так как при прессовании происходит мгновенное приложение давления, то при расходах воды выше оптимального она отжимается в открытые поры и сжимает воздух [8]. Наличие защемленного воздуха в порах приводит к разуплотнению системы и уменьшению количества контактов взаимодействия твердых частиц, что и снижает распалубочную прочность материала.

Прочность на сжатие прессованных изделий после тепловлажностной обработки (ТВО) с увеличением расхода воды также увеличивается, но достигает максимального значения 66,2 МПа при большем расходе воды 8% (таблица №3). Больший расход воды, соответствующий оптимальному водосодержанию, объясняется гидратацией клинкерных минералов портландцемента. С увеличением водосодержания выше оптимального значения прочность затвердевших изделий снижается. Это объясняется проявлением ''расклинивающего эффекта'' капиллярных сил [7] и разуплотнением системы.

Таким образом, расход воды существенно влияет на структурообразование и свойства прессованных дорожных изделий. Учитывая наличие двух оптимумов водосодержания для свежеотформованных и затвердевших изделий, необходимо назначать расход воды в прессованных изделиях так, чтобы обеспечивалась нормируемая прочность затвердевших изделий в сочетании с их необходимой распалубочной прочностью.

Важным фактором, влияющим на структурообразование и свойства прессованных мелкоштучных дорожных изделий, является расход цемента и его свойства. Это подтверждают результаты следующего эксперимента. В эксперименте для первой серии образцов (I) был использован портландцемент активностью 39,6 МПа с удельной поверхностью 2900 см2/г. Для второй серии образцов (II) удельную поверхность цемента увеличили до 4350 см2/г. Активность цемента при этом составила 59,4 МПа. Количество цемента в каждой серии было принято 8, 11 и 14% от массы минеральных компонентов. В качестве заполнителей использовались мелкий кварцевый песок и дробленный мел. Зерновой состав смеси минеральных заполнителей соответствовал рекомендуемому для прессованных дорожных изделий. Водосодержание формовочных смесей во всех составах было принято 6,5%  сверх массы сухих компонентов (таблица №4). В каждом составе формовались образцы-цилиндры при давлении 25, 40 и 55 МПа.

Таблица № 4

Свойства цемента и составы прессованных дорожных изделий

| № п/п | Маркировка серии | Свойства цемента | Маркировка составов | Расход цемента, % | Расход заполнителей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Активность цемента, RЦ, МПа | Удельная поверх- ность, см2/г |  |  | Песок | Мел |
| 1 | I | 39,6 | 2900 | I-1 | 8 | 82 | 10 |
|  |  |  |  | I-2 | 11 | 79 | 10 |
|  |  |  |  | I-3 | 14 | 76 | 10 |
| 2 | II | 59,4 | 4350 | II-1 | 8 | 82 | 10 |
|  |  |  |  | II-2 | 11 | 79 | 10 |
|  |  |  |  | II-3 | 14 | 76 | 10 |

Одна часть образцов в серии подвергалась тепловлажностной обработке (ТВО) по режиму (2+6+2) ч при температуре изотермической выдержки (85±2) оС, а потом твердела 27 суток в естественных условиях, а вторая часть образцов твердела только в естественных условиях.

Анализ результатов испытаний образцов (таблица №5) показывает, что независимо от условий твердения, с увеличением расхода цемента, повышением его активности  и удельной поверхности плотность и прочность при сжатии прессованных дорожных изделий возрастает, а водопоглощение по массе –  закономерно снижается. Это объясняется тем, что в формировании структуры цементного камня большую роль играет размер и количество частиц цемента. Чем меньше размер частиц и больше их количество, тем создаются более благоприятные условия для формирования бездефектных структурных агрегатов – «кластеров», а также  «кластеров», в которых частицы цемента служат «подложкой», на которую  за счет диффузии оседают продукты гидратации цемента [8].  В результате получается более плотная и прочная структура цементного камня. Также следует отметить, что чем меньше размер частиц цемента и больше их количество, тем больше реакций гидратации цемента с водой, больше продуктов гидратации цемента, больше кристаллизационных связей в образующемся  кристаллическом сростке и, соответственно, получается более плотная и прочная  кристаллизационная структура затвердевшего цементного камня. Это способствует повышению прочности прессованных дорожных изделий [9]. Естественные условия твердения по сравнению с тепловлажностной обработкой более благоприятны для прессованных дорожных изделий. Это связано с более благоприятными условиями  для протекания реакций гидратации цемента с образованием большего количества продуктов гидратации, а также для формирования менее дефектной структуры цементного камня и прессованного материала за счет отсутствия тепломассообмена с окружающей средой [10].

Таблица № 5

Физико-механические свойства прессованных дорожных изделий

| № п/п | Серия образцов | Маркировка | После ТВО и 27 суток естественного твердения | После 28 суток естественного твердения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средняя плотность, ρ о, кг/м3 | Прочность при сжатии, Rв, МПа | Водопоглощение по массе, Wm, % | Средняя плотность, ρ о, кг/м3 | Прочность при сжатии, Rв, МПа | Водопоглощение по массе, Wm, % |
| 1 | I | I-1-1 | 2091 | 7,38 | 8,6 | 2195 | 7,40 | 8,5 |
|  |  | I-1-2 | 2135 | 7,80 | 7,9 | 2220 | 7,50 | 7,8 |
|  |  | I-1-3 | 2173 | 8,60 | 7,7 | 2240 | 8,60 | 7,6 |
|  |  | I-2-1 | 2154 | 13,17 | 8,1 | 2210 | 15,80 | 8,0 |
|  |  | I-2-2 | 2172 | 14,18 | 7,6 | 2230 | 17,40 | 7,5 |
|  |  | I-2-3 | 2186 | 14,90 | 7,1 | 2260 | 18,22 | 7,0 |
|  |  | I-3-1 | 2171 | 18,82 | 7,0 | 2235 | 26,20 | 6,9 |
|  |  | I-3-2 | 2208 | 20,50 | 6,8 | 2255 | 30,10 | 6,7 |
|  |  | I-3-3 | 2240 | 20,98 | 6,3 | 2295 | 31,93 | 6,2 |
| 2 | II | II-1-1 | 2147 | 10,00 | 7,0 | 2210 | 12,71 | 6,9 |
|  |  | II-1-2 | 2166 | 11,10 | 6,6 | 2260 | 16,50 | 6,5 |
|  |  | II-1-3 | 2175 | 12,20 | 6,0 | 2315 | 20,67 | 5,9 |
|  |  | II-2-1 | 2166 | 17,93 | 6,6 | 2250 | 27,06 | 6,5 |
|  |  | II-2-2 | 2200 | 20,35 | 6,0 | 2290 | 29,83 | 5,9 |
|  |  | II-2-3 | 2234 | 21,38 | 5,7 | 2330 | 31,26 | 5,6 |
|  |  | II-3-1 | 2175 | 23,13 | 6,3 | 2275 | 36,00 | 6,2 |
|  |  | II-3-2 | 2220 | 28,23 | 5,6 | 2315 | 43,10 | 5,5 |
|  |  | II-3-3 | 2240 | 29,50 | 5,4 | 2355 | 46,17 | 5,3 |

Примечание: * - в маркировке первая цифра обозначает номер состава, вторая – уровень расхода цемента, а третья – уровень давления прессования.

Правильное назначение рецептурно-технологических факторов  позволяет направленно управлять стуктурообразованием и физико-механическими свойствами прессованных мелкоштучных дорожных изделий. Умелое сочетание разных рецептурных и технологических факторов в комплексе дает возможность получать  изделия с необходимыми нормируемыми свойствами.

Литература

- M. Safiuddin, M.Z. Jumaat, M.A. Salam, M.S. Islam, R. Hashim. Utilization of solid wastes in construction materials. International Journal of the Physical Sciences. 2010. №10. pp. 1952-1963.

- Berge B. The Ecology of Building Materials. [Architectural press]. Oxford, 2005. 474 p.

- Р.Я. Попильский, Ф.В. Кондрашов. Прессование керамических порошков. – М.: Изд-во «Металлургия», 1968. 272 с.

- Наумов А.А. Повышение качества кирпича полусухого прессования, изготовленного на основе глинистого сырья месторождения «Кагальник-3»//Инженерный вестник Дона, 2016, № 4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3823/.

- Мальцева И.В. Влияние глинистого вещества на реологию пеномасс с различной концентрацией твердой фазы// Инженерный вестник Дона, 2017, №1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2017/3977/.

- В.Н. Выровой. Физико-механические особенности структурообразования композиционных строительных материалов: Дис. …д-ра техн. наук. Одесса, 1987. 340 с.

- Е.И. Шмитько, С.В. Черкасов. Влияние влажностного фактора на раннее структурообразование строительных изделий на основе минеральных вяжущих веществ. – Воронеж, 1997. 23 с.

- П.П. Будников, А.М. Гинстлинг. Реакции в смесях твердых веществ.- М.: Изд-во литературы по строительству, 1965. 476 с.

- В.Н. Соломатов, В.Н. Выровой, В.С. Дорофеев, А.В. Сиренко. Композиционные строительные материалы и конструкции пониженной материалоемкости. – К.: Будивэльник, 1991. 144 с.

- Кудинов А.А. Тепломассообмен. – М.: Инфра-М, 2012. 375 с.

References

- M. Safiuddin, M.Z. Jumaat, M.A. Salam, M.S. Islam, R. Hashim. Utilization of solid wastes in construction materials. International Journal of the Physical Sciences. 2010. №10. pp. 1952-1963.

- Berge B. The Ecology of Building Materials. [Architectural press]. Oxford, 2005. 474 p.

- Popil'skij R.Ja., Kondrashev F.V. Pressovanie keramicheskih poroshkov. [Pressing of ceramic powders]. Izd-vo: «Metallurgija», 1968. 272 p.

- Naumov A.A. Inzhenernyj vestnik Dona (Rus), 2016, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3823/.

- Mal'ceva I.V. Inzhenernyj vestnik Dona (Rus), 2017, №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2017/3977/.

- V.N. Vyrovoj. Fiziko-mekhanicheskie osobennosti strukturoobrazovaniya kompozicionnyh stroitel'nyh materialov [Physical-mechanical peculiarities of structure formation of composite building materials]: Dis. …d-ra tekhn. nauk. 1987. 340 р.

- E.I. SHmit'ko, S.V. CHerkasov. Vliyanie vlazhnostnogo faktora na rannee strukturoobrazovanie stroitel'nyh izdelij na osnove mineral'nyh vyazhushchih veshchestv. [The influence of the humidity factor on early structure formation of building products based on mineral binders]. Voronezh, 1997. 23 р.

- P.P. Budnikov, A.M. Ginstling. Reakcii v smesyah tverdyh veshchestv. [Reactions in mixtures of solid substances]. Izd-vo literatury po stroitel'stvu, 1965. 476 р.

- V.N. Solomatov, V.N. Vyrovoj, V.S. Dorofeev, A.V. Sirenko. Kompozicionnye stroitel'nye materialy i konstrukcii ponizhennoj materialoemkosti. [Composite building materials and design, reduced materials consumption]. Budivehl'nik, 1991. 144 р.

- Kudinov A.A. Teplomassoobmen. [Heat and mass transfer]. M.:Infra-M, 2012. 375 p.